聚苯乙烯泡沫包装材料的一种回收方法

湖北工学院  武汉  430068
          孙义明 杨仲林 申祖智

摘要  采用常温破碎再常温胶结模塑的方法来回收可发性聚苯乙烯泡沫，可免去原材料的清洗、分拣、分离的工序，其方法简单、节能并且无环境污染。
关键词  聚苯乙烯泡沫；常温破碎；常温胶结
一、EPS再生的一般方法
    EPS由于重量轻、吸音、吸震、易成型等优点而被广泛用作为包装,吸震,保温材料[1]。而这些包装物大多数是一次性使用的，这不但造成资源浪费，而且会产生环境污染。因此，对EPS的合理再生利用是十分必要的。
    目前，EPS的再生方法大致有两种，一是采用溶剂溶解法来制作涂料，由于聚苯乙烯的固有脆性，这种涂料的性能不是十分理想；二是采用加热熔化法来生产聚苯乙烯再生颗粒料[2]，为了保证产品质量，它需要专门的成套设备。上述两种方法还有一个共同的缺点就是原材料必须干净，否则，会给清洗、分拣、分离等前期工作带来巨大困难。
二、EPS再生的物理方法
    本文探讨了一种新的方法，以克服上述方法的不足。其基本思路是对EPS制品直接进行破碎后再重新为新的制品，它甚至可能免去原材料的清洗、分拣、分离这些最令人头疼的前期工作。其工艺过程如图1。

 原材料    机械破碎    去静电处理    再生EPS破碎料    
                                                         混合   模制成型
                                      预制充填胶结料

                    图1   工艺流程图

    从上述工艺流程图可知，对EPS制品进行破碎后，采用常温胶结的方式将再生EPS破碎料重新模制成型，不需溶剂、不需加热；也不需对原材料进行清洗、分拣、分离，其方法本身具有简单、节能、无环境污染的特点。
三、破碎处理
    EPS制品的密度极小，进行机械破碎处理时，物料容易产生漂浮，大块的物料不易下落，小块的物料由于摩擦静电的作用，极易吸附在破碎机的筒壁上，这些影响使EPS制品的机械破碎效率很低，为此，我们可以从两个方面采取措施，一方面是增加机械搅拌效率，另一方面是消除物料的摩擦静电，前者可以采用特制的翻滚料筒式破碎机，后者我们使用了添加消静电剂的方案使问题得到了比较好的解决[3] [4]。
四、形态分析
    按照我们设计的方法，是采用常温胶结的方式模制成型，所以我们讨论一下
物料的形态。
    物料被破碎成为5-10mm左右的颗粒料，其外形是凸凹不平的不规则形状，这
可使胶结表面积大大增加，有利于胶结强度的提高。但是另一方面，由于不规则的
外形形状，使颗粒料之间的间隙变大（见图2），这些间隙需要由其他组分的物料
来填满，否则，实际的胶结表面积不但不会增加， 而且会使模塑制品的刚度和强度
大大减小[5]，至于胶结材料和间隙填充材料在下文讨论。                            图2  物料组合形态
五、胶结和方案间隙填充
    前已叙及，EPS的密度很小，同时，它在溶剂或者一定的温度作用下，会发生急剧的收缩现象，故胶结材料不能选择溶剂型的，甚至不能添加对EPS有任何溶解作用的助剂。比如某些胶结剂的稀释剂。而间隙填充材料除了上述要求外， 由于其主要作用是填充间隙，且其用量也相对较大，故还应该符合下述基本要求：
    （1）有一定的强度，原则上应该不小于EPS本身的强度。
    （2）成本比较低，否则，就失去了再生的意义。
    （3）比重要尽量小 ，以便能够保持EPS的小密度优点。
    （4）与胶结材料或EPS的相溶性比较好。
六、实验配方
    经过实验筛选，现给出预制充填胶结料的配方如下：
           EP6101                                  15
           DOP                                    1.5
           乙二胺                                  0.9
           NaCI                                    5
           三乙醇胺                                0.5
           无机凝胶填料                            100
           聚醋酸乙烯                              52.5
    将上述原料加入容器中，在常温下充分混合搅拌后备用。
七、物理机械性能
    预制充填胶结料和EPS的比例不同。则其最终产品的密度就不同，其物理机械性能也不同。图3和图4分别给出了密度与抗压强度和导热系数的关系。

µ §

图3  密度与抗压强度之间的关系.

µ §

图4   密度和导热系数之间的关系.
    从图3和图4可以看出,随着密度的增加,材料的抗压强度和导热系数都呈增加的趋势，实际值将界于预制充填胶结料和EPS之间,我们可根据实际用途选择合适的比例。如果单纯为了保温作用,应该选用比较小的密度,以减小其导热系数,如果需要一定的强度,比如用于包装减震产品,则应该选用比较大的密度.

八 结束语

用物理方法对废旧EPS泡沫包装材料进行回收再生,由于不需溶剂,加热,同时也可省去原材料的清洗,分拣,分离工序,故方法简单,节能,无环境污染,可以用作包装材料,保温材料,建筑材料以及其他一些填充材料,如果采用的

胶结材料具有阻燃性,则其再生复合材料也会具有阻燃性.

参考文献

1 保温保冷材料及其应用 李楠 编 上海科学技术出版社 1985年

2 泡沫塑料成型 吴舜英 编 化学工业出版社 1988年

3 聚合物表面 张开 译 化学工业出版社 1985年

4 高分子表面的基础和应用 [日] 筏 义人 化学工业出版社 1990年

5 热塑性增强塑料 章学平 编 轻工业出版社  1984年