硬质聚氨酯泡沫塑料的泡沫填充
                          湖北工学院  武汉430068
                       孙义明  郦华兴  申祖应  李纯清

摘要  介绍一种硬质聚氨酯泡沫塑料的新填充方法，也即用泡沫塑料来填充，构成一种复合泡沫塑料，以达到降低成本的目的。
关键词  硬质聚氨酯泡沫, 聚苯乙烯泡沫, 填充, 流动性, 泡孔塌陷, 密度, 导热系数

一、概述
    硬质聚氨酯泡沫塑料由于重量轻，比强度高，热导率小，可以浇注成型等特点而被广泛用于建筑，制冷，包装，运输等方面。但与其他一些泡沫塑料相比，其成本相对比较高，特别是一些大中型保温设备，因为用量比较大，成本成为一个重要的考虑因素。
    在一般的塑料制品中，为了降低成本，往往加入一些低成本的无机填充材料，比如碳酸钙等。但是这个方法对于泡沫塑料产品就不合适，因为这些填充材料的加入可能会使泡沫塑料产品丧失其具有的最重要的性能——低的密度和低的导热系数。
    能不能加入一种低成本的填充材料，而又不破坏硬质聚氨酯泡沫塑料的主要性能呢？我们可以考虑用泡沫塑料作为填充材料，而制作出一种复合泡沫塑料。

二、泡沫填充方案
    1  对填充泡沫塑料的一般要求
    硬质聚氨酯泡沫塑料的生产工艺一般是双组分反应成型，成型之前的组分粘度不是很高，反应速度比较快，并且有热量释放出来。
    故对其填充的泡沫塑料应该有如下要求：
    （1）  成本低，来源广
    因为我们填充的目的主要是为了降低成本，故要求其填充的材料成本不能太高。
    （2）  填充的泡沫塑料的泡孔不能是开孔结构，吸水率要尽量低
    开孔结构的泡孔或高吸水率的填充材料会导致反应之前的聚氨酯原料过多地浸入填充材料，这不但减小了聚氨酯发泡倍率，而且会增加填充泡沫材料的密度，使复合泡沫材料的整体大大降低。
    （3）  填充的泡沫塑料要有一定的耐热性
    聚氨酯泡沫的反应热可能使耐热性不好的泡沫填充塑料出现泡孔塌陷，这也就失去了泡沫填充的意义。
    （4）  填充的泡沫塑料与聚氨酯泡沫塑料之间有一定的结合强度。
    （5）  填充的泡沫塑料与聚氨酯泡沫塑料的主要物理性能要尽量接近
    影响比较大的两个物理性能指标是密度和导热系数，如果密度相差比较大，在混合时可能出现分层而导致密度的不均匀；如果导热系数相差比较大，特别是当填充泡沫塑料的导热系数比较大时，若复合泡沫塑料是用于隔热，则大导热系数的填充泡沫塑料会形成冷桥而使复合泡沫塑料的总体导热系数大大下降。
    2  泡沫填充材料

根据上述要求，我们来讨论几种填充泡沫塑料
    （1）  硬质聚氨酯泡沫塑料（本料）破碎料
    硬质聚氨酯泡沫塑料破碎料是指其在生产过程中的下角料或回收料经过机械破碎后得到的颗粒料。它是闭孔结构，其物理性能与硬质聚氨酯泡沫塑料的本料完全一致，不足的是来源十分有限，吸水率也不是很小，不过它仍然是一种可选的填充泡沫塑料。
    （2）  软质聚氨酯泡沫塑料破碎料
    软质聚氨酯泡沫塑料破碎料也是指其在生产过程中的下角料或回收料经过机械破碎后得到的颗粒料。但它是开孔结构，吸水率比较大，刚性非常小。当采用整体发泡法生产软质聚氨酯泡沫塑料时，它可以作为一种填充泡沫塑料，而作为硬质聚氨酯泡沫塑料的填充泡沫塑料则不是十分理想。
    （3）  聚苯乙烯泡沫塑料破碎料
    聚苯乙烯泡沫塑料破碎料是将可发性聚苯乙烯泡沫塑料经过机械破碎后得到的颗粒料。由于可发性聚苯乙烯泡沫塑料制品大多是一次性产品，比如减震包装制品、一次性饭盒等等，故其回收料的来源非常广泛，成本也十分低廉，其他物理机械性能也比较合适，表1是聚苯乙烯泡沫塑料和硬质聚氨酯泡沫塑料的主要性能对照。

表1          聚苯乙烯泡沫塑料和硬质聚氨酯泡沫塑料的主要性能对比

|  | 聚苯乙烯泡沫塑料 | 硬质聚氨酯泡沫塑料 |
| --- | --- | --- |
| 密度（克/升） | 17.6 | 24-96 |
| 导热系数（千卡/米·小时·°C） | <0.026 | 0.015 |
| 抗张强度（公斤/厘米2） | 3.0 | 1-15 |
| 抗压强度（公斤/厘米2） | 1.1 | 1.2-15 |
| 最高工作温度（°C ） | 109 | 125-135 |
| 吸水率（克/厘米2）（24小时） | 0.005 | 0.025 |

뻛놽틒쾩엝쒭

뻛낱솬탸쿠

从表1可以看出，聚苯乙烯泡沫塑料的密度比硬质聚氨酯泡沫塑料小，这就不会影响硬质聚氨酯泡沫塑料的密度；而导热系数则比硬质聚氨酯泡沫塑料大，这虽然会使整体导热系数变大，但由于导热系数这个数值本身比较小，而且聚苯乙烯泡沫塑料本身也是一种优良的隔热保温材料，所以对使用不会造成很大的影响；聚苯乙烯泡沫塑料的吸水率和其他一些物理机械性能也比较理想，故它可以作为一种比较理想的填充泡沫塑料。
    3  聚苯乙烯泡沫填充方案
    根据聚苯乙烯泡沫填充料所占的体积百分比，我们可以有三种填充类型：即聚氨酯主体型、聚苯乙烯主体型、复合型。由于聚苯乙烯不可能成为连续相，所以，不论聚苯乙烯泡沫填充料所占的体积百分比是多少，其连续相都是聚氨酯。下面我们进行详细讨论。
    （1）  聚氨酯主体型  
    聚氨酯主体型就是聚氨酯的体积百分比大于
50，即主要成分是聚氨酯。其组合形态见图1。
聚苯乙烯泡沫的密度比聚氨酯泡沫小， 故在反
应初期，会因为聚苯乙烯泡沫的漂浮作用而产生
分层现象，导致整体密度的不均。随着反应的进
行，聚氨酯的粘度越来越大，聚苯乙烯泡沫的漂    图1  聚氨酯主体型的组合形态

浮移动就难以进行下去了，因此，反应初期应该加强搅拌或对聚苯乙烯泡沫实行定量加载。
    在聚氨酯主体型中，聚苯乙烯泡沫仅占较少部分，所以，反应前的流动性、整体成本、整体刚性等指标下降并不是太多。
    （2）  聚苯乙烯主体型
    与上相反，聚苯乙烯主体型就是的聚苯乙烯泡沫
体积百分比大于50，即主要成分是聚苯乙烯泡沫。
其组合形态见图2。从图2可以看出，聚苯乙烯泡沫
颗粒有相当一部分是互相靠在一起的，有时还可能形
成比较大的封闭间隙空间。这种结构形态的整体成本
下降比较大，反应前的流动性不好。当聚氨酯含量太

小时，因为封闭的间隙空间相对较大，流动性又不好， 图2 聚苯乙烯主体型的组合形态
有可能造成聚氨酯泡沫不能完全充满间隙空间的现象。
根据实验的结果，当聚苯乙烯泡沫含量超过80%时，极易出现这种情况，此时，不但使整体导热系数大大降低，而且，由于聚苯乙烯泡沫颗粒之间的聚氨酯厚度太小，使整体刚性

뻛놽틒쾩엝쒭

뻛낱믲볤쾶

也大大下降。
    （3）  复合型
    复合型的特性界于上述两者之间。
三、填充工艺
    1 反应温度
    聚氨酯的发泡反应理论上可以在常温下进行，反应速度随反应温度的增加而增加，反应过程的本身也是一个放热反应，但是，聚苯乙烯泡沫颗粒的最高耐温为110度左右，过高的温度会使聚苯乙烯泡沫塌陷，而聚氨酯发泡反应的局部温度有可能超过这个允许的温度，因此，必须采取措施防止这种情况发生。防止温度过高的方法有二：其一是降低操作温度，即环境温度；其二是加强搅拌，使反应热尽快散发。
    2 预混
    为了防止整体密度不均，聚苯乙烯泡沫颗粒与聚氨酯原料一定要充分混合均匀，问题是聚氨酯的反应速度比较快，有可能混合没有完成之前反应就结束了，所以，应该采用预混工序，让聚苯乙烯泡沫颗粒先与聚氨酯的一个组分混合均匀，再与另外一个组分混合。
    3 发泡成型
    发泡成型可以是模制成型或浇灌成型。无论哪种方式，都是一个充填过程，为了防止成型前发泡，成型过程必须尽快完成，因为随着反应过程的进行，聚氨酯的粘度会迅速上升，流动性迅速下降。最好将混合和发泡成型合二为一，在一套混合灌注装置中一次完成，这可能需要设计专门的装置。
四、主要物理性能 
  1整体密度
    聚氨酯泡沫和聚苯乙烯泡沫颗粒实际上是一种机械混合物，如果不考虑密度分布的不均匀性，整体密度应该是它们二者的算术平均值，也即整体密度与聚苯乙烯泡沫颗粒的百分比含量是线性关系，如图3。
   2整体导热系数
    虽然聚氨酯泡沫和聚苯乙烯泡沫都是优良的保温绝热材料，但是它们的导热系数却相差比较大（见表1），由传热的性质可知，整体导热系数不是它们二者的算术平均值，而是向导热系数大的一方偏移，整体导热系数与聚苯乙烯泡沫颗粒的百分比含量呈现非线性关系，如图3。

图3  整体密度、整体导热系数与聚苯乙烯泡沫颗粒百分比含量的关系
    由图3可知，整体导热系数大于聚氨酯泡沫的导热系数，小于聚苯乙烯泡沫导热系数。而且，聚苯乙烯泡沫对整体导热系数的影响比较大。
    另外，在100%处，不存在聚氨酯泡沫相，而聚苯乙烯泡沫又无法填满整个空间，也即有相当一部分空间是空气，两个曲线都出现了跳跃，图3中的100%点实际上是一个预测的延伸点，在实际操作中，这个点由于不存在聚氨酯泡沫相而没有任何意义。
    3抗拉强度
    聚苯乙烯泡沫破碎料的表面是凸凹不平的，使结合表面积增大，结合强度增大，如果结合强度比聚苯乙烯泡沫的抗拉强度小，则材料会沿聚氨酯泡沫相断裂，其断裂口是参差不齐的；反之，如果结合强度比聚苯乙烯泡沫的抗拉强度大，则材料会沿整体断裂，断裂口是整齐的一条线。从实验的结果看，如果聚氨酯为自由发泡，聚氨酯泡沫相的密度和抗拉强度都比较小，断裂口不是整齐的线形，其有效强度为聚氨酯泡沫相的强度；如果聚氨酯为非自由发泡，则聚氨酯泡沫相的密度和抗拉强度都比较大，断裂口呈现整齐的线形，其有效强度为聚氨酯泡沫相的强度。此时，因为聚氨酯泡沫相不是百分之百，所以，整体强度也呈下降的趋势。综上所述，整体强度随着聚苯乙烯泡沫含量的增加而急剧下降。

五、结束语
    用聚苯乙烯泡沫来填充聚氨酯泡沫塑料对其主要物理性能没有太大的影响，其成本却大大降低，特别是采用来源广泛的聚苯乙烯泡沫回收料。还有一个特点是对聚苯乙烯泡沫回收料的品质没有过高的要求，这是因为聚氨酯泡沫塑料相对而言也是聚苯乙烯泡沫颗粒的填充相，并且具有比较好的粘结性，其反应过程伴随有水的参与，因此，聚苯乙烯泡沫颗粒中的一般性杂质、清洗后的残留水分都不会对最终的复合泡沫塑料造成太大的影响，这种工艺不失为一种综合效益比较好的方法。

参考文献
1 方禹声 朱吕民等 聚氨酯泡沫塑料   化学工业出版社  1994年
2 吴舜英 徐敬一 泡沫塑料成型  化学工业出版社  1994年
3 [英] C.赫普伯恩 聚氨酯弹性体 烃加工出版社  1987年
4 宋焕成 赵时熙 聚合物基复合材料  国防工业出版社  1986年

Abstract  Introduce a kind of new filling technology to hard polyurethane foam, which is to fill it with foamed plastics  and result in a kind of composite foam,  this technology can reduce costs of hard polyurethane foam..
keywords hard polyurethane foam, polystyrene foam, filling, flowability, foam-hole loss, density, heat-conducting coefficient
或硬质聚氨酯复合泡沫塑料的研究